| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (РОСПАТЕНТ) | (19) RU (11) 2004110674 (13) A (51) 7 E21B33/138 |
| --- | --- |
| (12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ |  |
| (14) Дата публикации: 2005.10.20 (21) Регистрационный номер заявки: 2004110674/03 (22) Дата подачи заявки: 2004.04.07 (43) Дата публикации заявки: 2005.10.20 | (71) Имя заявителя: Канзафарова Светлана Геннадьевна (RU); ООО "ХИМТЕСТ" (RU) (72) Имя изобретателя: Канзафарова Светлана Геннадьевна (RU); Леонов Василий Александрович (RU); Кунгуров Юрий Васильевич (RU); Стрилец Сабина Фидратовна (RU); Канзафарова Руфина Фидратовна (RU) (98) Адрес для переписки: 628424, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 27а, кв.51, С.Г. Канзафаровой |

(54) СОСТАВ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ В НЕФТЯНЫЕ И НЕФТЕГАЗОВЫЕ СКВАЖИНЫ

1. Состав для изоляции водопритоков в нефтяные скважины на основе углеводородной фазы, поверхностно-активного вещества, отличающийся тем, что состав дополнительно содержит воду и/или раствор хлористых солей и водорастворимый органический растворитель, в качестве поверхностно-активного вещества используют один эмульгаторы Нефтенол Н3, и/или Эмультал, и/или Нефтехим, и/или Тарин и/или ЭС-1, ЭС-2 при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| Углеводородная фаза | 10 20 |
| --- | --- |
| поверхностно-активное вещество, например эмульгаторы Нефтенол НЗ, и/или Эмультал, и/или |  |
| Нефтехим, и/или Тарин и/или ЭС-1, ЭС-2 | 5 10 |
| водо-растворимый органический растворитель | 5 10 |
| воду и/или раствор хлористых солей | остальное |

2. Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве водорастворимого органического растворителя применяют растворы спиртов - метиловый и/или этиловый, и/или изопропиловый и/или гликоли, и/или кетонов - ацетон, и/или метилэтилкетон.

3. Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве раствора хлористых солей используют или раствор хлористых солей калия, и/или натря, и/или кальция, и/или цинка, и/или магния, и/или бария, а в качестве воды применяют пресную, и/или пластовую, и/или подтоварную воду.

4. Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве углеводородной фазы берут нефть, и/или широкую фракцию углеводородов, и/или дизтопливо.

5. Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве углеводородной фазы используют нефть с вязкостью от 20 мПа·с и более.

6. Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве раствора хлористого кальция используют раствор с плотностью от 1020 до 1395 кг/м3.

7. Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве раствора хлористого магния используют раствор с плотностью от 1020 до 1800 кг/м3.

8. Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве раствора хлористого цинка используют раствор с плотностью от 1020 до 2800 кг/м 3.

9. Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве раствора хлористого натрия используют раствор с плотностью от 1020 до 1180 кг/м3.

10. Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве раствора хлористого калия используют раствор с плотностью от 1020 до 1160 кг/м3.

11 Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве раствора хлористого бария используют раствор с плотностью от 1020 до 1279 кг/м 3.

12. Состав по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно добавляют углеводородный газ и/или азот.

13. Состав по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно добавляют щелочь.

14. Состав по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно добавляют ингибитор коррозии.

15. Состав по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно добавляют ингибитор солеоотложений.

14. Состав по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно добавляют ингибитор асфальто-смоло-парафиноотложений.

15. Состав по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно добавляют ингибитор гидратообразования.

16. Состав по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно добавляют ингибитор стабилизации глин.

17. Состав по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно добавляют поверхностно-активное вещество, увеличивающее фазовую проницаемость для нефти и/или газоконденсата и/или природного газа.

18. Состав по п.1, отличающийся тем, что в состав дополнительно добавляют темростабилизатор.

19. Состав по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно добавляют твердую фазу - глинопорошок, цемент, древесная мука, резиновую крошку.

20. Состав по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно добавляют гидрофобизатор.

21. Состав по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно добавляют блокирующий компонент пролонгированного действия, расширяющийся в нефтенасыщенном коллекторе.

22. Состав по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно добавляют компонент вспенивающийся в газонасыщенном коллекторе пролонгированного действия.

23. Состав по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно добавляют разрушитель водонефтяной эмульсии пролонгированного действия.